        Утверждено:
        Директор
        ООО Торговый дом «Гранит»
        _____________________И.А.Лозко

Паспорт качества № __189_
на песок из отсевов дробления 0-5 мм

Дата 10.02.2014 г.

        Наименование и адрес потребителя ООО «ПроектИнжиниринг»

        Наименование и номер транспортного с____________________________________________
        Номера накладных : ________________________________________________________________________________
        Номера партий :
        Количество материала :

Наименование / показателей	Требования / ГОСТ 31424- 2010	Результаты / испытаний
Зерновой состав : / Остаток на контрольном сите диаметром,% / 10 мм / 5 мм / 2.5 мм / 1.25мм / 0.63 мм / 0.315 мм / 0.16 мм / дно		Полные остатки / 0 / 1.33 / 37.3 / 63.1 / 74.7 / 93.8 / 95.7 / 100
Содержание пылевидных и глинистых частиц,%	3	2,4
Содержание глины в комках ,%	0,35	0
Модуль крупности,Мк	св. 3,0 до 3,5	3,5
Насыпная плотность, кг /м3		1,39
Марку по дробимости, не ниже	1000	1400
Удельная эффективная активность / естественных радионуклидов 1 класс		370Бк/кг

        Группа и класс песка: повышенной крупности, 2 класс

Лаборант физико-механических испытаний	Т.Н. Малышева