Закрытое акционерное общество «Богураевское рудоуправление» 344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 176/46 Станция.погрузки известняка «ГРАЧИ-СКЖД» код-587808, Станция погрузки песчаника «РЕПНАЯ-СКЖД» код-587301 ИНН/КПП 6162026170 / 616301001, ОГРН 1026103053393 ОКПО 48226417 р/сч № 40702810252090001029 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. РОСТОВ-НА-ДОНУ БИК 046015602к/сч № 30101810600000000602 ОКПО 03894771, ОКОНХ 16231, ОГРН 1026101883521 телефон 8 (863) 308 15 93 эл.почта: zao@boguraevskoe.ru оф.сайт http://boguraevskoe.ru. ПАСПОРТ №__________ Потребитель_______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ № партии_______________Количество вагонов_______________Тонн______________________ № ж.д.накладной___________________________________________________________________ Наименование материала ______щебеночная смесь С-4___________________________________ Насыпная плотность щебня _____1600_______кг/м3 ГОСТ 25607-09 Щебень из твердых горных пород. Результаты испытаний АНАЛИЗ №_____55______ - Зерновой состав в процентах Номер смеси; Наибольший диаметр; Полный остаток на ситах размером, мм. 120; 80; 40; 20; 10; 5; 2,5; 0,63; 0,16; 0,05. С-4; 80; 0; 4; 33; 53; 63; 76; 82; 93; 95; 100. По ГОСТ 25607-09; 80; 0; 0-10; 0-10; 25-60; 45-80; 57-83; 67-88; 80-95; 90-97; 95-100.. - Содержание илистых и глинистых, % - Содержание зерен пластинчатой лещадки, % - Содержание зерен слабых пород, % - Содержание глины в комках, % - Содержание дробленых зерен в щебне, % - Марка щебня по дробимости, % - Марка щебня по морозостойкости - Марка щебня и смеси по пластичности - Коэффициент фильтрации (для смесей для дополнительных слоев) - Степень пучинистости (для смесей для морозозащитных слоев) - Устойчивость структуры щебня против распадов; ______0,71____ ______24______ _______-______ ______нет_____ ______нет_____ _____800______ ____F 100_____ ____Пл 1______ _____-____м/сут _______-______ _______-______. ПОКАЗАТЕЛИ РАДИАЦИОННОГО КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА № пробы 1-60; Удельная активность, Бк/кг; АЭФФ, Бк/кг; Класс применения. Радий-226; Торий-232; Калий-40. 21,0-89,0; 7,0-57,3; 264,2-633,1; 60,7-178,2; 1. ср.-37,0; ср.-32,3; ср.-42,6; ср.-115,1; 1. Вывод: готовая щебеночная смесь С-4 по своим физико-химическим свойствам соответствует требованиям ГОСТ 25607-09 Начальник лаборатории_________________________ Дата выдачи паспорта «______»__________________20___г..