ООО “КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС”

185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 72

тел.: 77-28-49    тел.: 89212278332    факс: 76-67-25

От _______________№____________

ПАСПОРТ


На щебень из габбро-диоритов на юго-восточном участке месторождения «Ранта-Мяки», карьера «Кааламо» фр.0-5мм

1.Номер отгруженной партии        ______________________________________

2.Количество щебня в партии        ______________________________________ 3.Железнодорожная накладная № ______________________________________
4.Зерновой состав ____соответствует __________требованиям ГОСТ 8736-93

	Полные остатки на ситах, %

	10
	7,5
	5,0
	2,5
	1,25
	0,63
	0,315
	0,160
	0,071

	0
	0
	1,40
	17,38
	36,91
	54,35
	65,12
	78,05
	91,17


5. Класс и группа песка ______________________________ ”Крупный”, 2 класс
6.Модуль крупности ______________________________________________2,52
7.Содержание глины в комках, % по массе ___________________________0,02
8.Марка по прочности ____________________________________________1400
9.Насыпная плотность, т/м³ _______________________________________ 1,68
10.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов __29 Бк/кг
По данным, установленным геологической разведкой 

11.Минералого-петрографический состав:

роговая обманка – 28 %

плагиоклазы – 53 %

биотит – 10 %
кварц – 4%

хлорит – 3%

второстепенные минералы (сфен+сульфиды+магнетит) – 2%
12.Истинная плотность зерен т/м – 3,00

Зав.лаборатории Бокач Н.В.  __________________________

