	Общество с ограниченной ответственностью «ЭФЭСК - ПГС»

	188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Малая, д.5, пом.23, 

Тел/факс (812) 647-77-93

	Месторождение «КРУТАЯ ГОРКА, УЧАСТОК «ЮЖНЫЙ» 
(ПАСПОРТ № К-1002 от «31» мая 2023 г.)

	Песок для строительных работ

	

	МАРКА
	ГОСТ 8736-2014, СНиП 2.05.02-85, ГОСТ 25100-95

	ПАРТИЯ _____________________________
	ВАГОН (АВТОМОБИЛЬ)  КАМАЗ А661ЕВ198

	ДАТА ОТГРУЗКИ:    31 мая 2023  г.
	МАССА (ОБЪЕМ) –  80 м3


	№

п/п
	Наименование показателя
	Норма для марки
	Результаты испытаний

	1.
	Модуль крупности
	от 1,5 до 2,0
	2,1

	2.
	Остатки на сите 0,63 мм
	от 10 до 30%
	37,8 %

	3.
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	не более 5%
	0,5 %

	4.
	Содержание органических примесей
	светлее эталона
	светлее эталона

	5.
	Коэффициент фильтрации
	—
	6,1 м/сут

	6.
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	не более 370 Бк/кг
	132±11 Бк/кг


Удельная эффективная активность естественных радионуклидов согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 НРБ-99/2009 и ГОСТ 30108-94 соответствует 1 классу радиационного качества строительных материалов, которые могут использоваться для всех видов строительства без ограничения.
Испытания проведены в лаборатории ООО «ЛаСтМа» 

Продукт соответствует ГОСТ - 8736 - 2014
Отметка производителя
