Общество с ограниченной ответственностью

«Интерстройсервис»

623281, Свердловская обл., г. Ревда

ул. Яросласвкого д.9 стр. 21

Тел./факс 8(34397) 3-52-31, 3-52-24

ИНН 6627022149 КПП 662701001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Щебень из габбро-диабаза, месторождение «Гора Змеевая»

Фракция 5-20

| Качественные показатели |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Требование ГОСТ 8267-93 | Фактический |
| 1.Зерновой состав |  |  |
| Полный остаток на ситах по массе,% |  |  |
| D наименьший | 90-100% | 98% |
| D наибольший | До 10% | 4% |
| 2.Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы по массе, % не более | 25% | До 20% |
| 3.Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц по массе, % не более | 1% | 0,2% |
| В том числе глины в комках | 0,25% | нет |
| 4.Содержание зерен слабых пород по массе, % не более | 5% | нет |
| 5.Марка прочности не ниже | 1200 | 1400 |
| 6. Марка по морозостойкости не ниже | 300 | 300 |
| 7. Насыпная плотность, кг/м3 | Не норм | 1,44 |
| 8.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, бк/кг. | До 370 | До 370 |

| Дата |  | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- |

Испытательная лаборатория ООО «Аврора»

Св-во № 466, выдано 10 апреля 2012г

ФБУ «Уралтест» о состоянии измерений в лаборатории