ПАСПОРТ   №

Партия №

Щебеночно-песчаная смесь фр. 0-20 мм из осадочной горной породы

известняк Михайловского месторождения.

Отгружено в адрес:

Поставщик: ООО «Прогресс XXI век»

Изготовитель: ООО «Михайловский карьер»

г. Михайловск Свердловской области, ул. Известковая, 1а

Дата выдачи паспорта:

Количество:

Номера вагонов:

| Наименование показателей |  | ГОСТ 25607-2009(С2) | Фактический результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полный остаток , % по массе, на ситах с размером отверстий, мм |  |  |  |  |
| 40 |  | 0 | 0 |  |
| 20 |  | 0-10 |  | 13,15 |
| 10 |  | 10-35 |  | 51,04 |
| 5,0 |  | 25-50 |  | 75,41 |
| 2,5 |  | 35-65 |  | 83,21 |
| 0,63 |  | 55-80 |  | 93,76 |
| 0,16 |  | 65-90 |  | 99,55 |
| 0,05 |  | 75-92 |  | 99,92 |
| Марка по дробимости |  | Не ниже 800 |  | М800 |
| Влажность % |  | До 10% |  | 3,82% |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц , методом набухания % |  | До 0,50% | 0,48% |  |
| Содержание глины в комках,% не более |  | До10% | 0,28% |  |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц ,% |  | До 5% | 2,36% |  |
| Содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой форм,% |  | До35% | 18,52% |  |
| Морозостойкость |  | Не ниже F 150 | F 150 |  |
| Насыпная плотность |  | тн/м3 | 1,52 тн\м³ |  |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг |  | 1 класс | 121,51 Бк/кг (1 класс) |  |

Лаборант  ФМИ:

Мастер погрузки: