ПАСПОРТ   №

Партия №

Щебень из горных пород фр. 8-16 мм

(Щебень  из горных пород для дорожного строительства ГОСТ 32703-2014)

Отгружено в адрес:

Поставщик: ООО «Прогресс XXI век»

Изготовитель: ООО «Михайловский карьер»

г. Михайловск Свердловской области, ул. Известковая, 1а

Дата выдачи паспорта:

Количество:

Номера вагонов:

| Наименование показателей |  | ГОСТ 32703-2014 (нормативное значение) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Проходы через сито, % по массе |  |  |  |
| d\2 (4мм) |  | От 0до 2 | 0,32 |
| d (8мм) |  | От 0 до 10 | 4,94 |
| D\1,4 (11,2мм) |  | От 25 до 80 | 49,38 |
| D (16мм) |  | От 90 до 100 | 98,46 |
| 1,4D (22,4мм) |  | 100 | 100 |
| 2 D (31,5мм) |  | 100 | 100 |
| Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловатой форм, % по массе |  | До 10 для марки Л10 | 4,8 |
| Марка по дробимости: потеря массы при испытании в насыщенном водой состоянии, % |  | Св.10до12 вкл. Для марки 1200 | 10,36% (М1200) |
| Марка по сопротивлению дроблению и износу: потеря массы при испытании, % |  | До 15 для марки И1 | 12,38 |
| Марка по сопротивлению истираемости по показателю микро-Деваль: потеря массы при испытании, % |  | До 10 вкл. для марки МД1 | 9,9 |
| Содержание зерен слабых пород,% по массе |  | Не более 5 для марок М1000-1400 | 2,3 |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц ,% |  | Не более 2 для марок М600 и выше | 0,96 |
| Содержание глины в комках,% не более |  | Не более 0,25 | 0 |
| Насыпная плотность, тн/м³ |  | Не нормируется | 1,42т/н³ |
| Марка по морозостойкости: потеря массы после испытания ускоренным методом через 15 циклов |  | Не более 5,0 F 150 (15) | 4,36 F 150 (15) |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг |  | 1 класс | 121,51 Бк/кг (1 класс) |

Лаборант  ФМИ:

Мастер погрузки: