| Закрытое акционерное общество «Богураевское рудоуправление» 344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 176/46 Станция.погрузки известняка «ГРАЧИ-СКЖД» код-587808, Станция погрузки песчаника «РЕПНАЯ-СКЖД» код-587301 ИНН/КПП 6162026170 / 616301001, ОГРН 1026103053393 ОКПО 48226417 р/сч № 40702810252090001029 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. РОСТОВ-НА-ДОНУ БИК 046015602к/сч № 30101810600000000602 ОКПО 03894771, ОКОНХ 16231, ОГРН 1026101883521 телефон 8 (863) 308 15 93 эл.почта: zao@boguraevskoe.ru оф.сайт http://boguraevskoe.ru. |
| --- |
| ПАСПОРТ №_________ Потребитель_______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ № партии_______________Количество вагонов_______________Тонн______________________ № ж.д.накладной___________________________________________________________________ Щебень фракции св _______5______до ________10_____мм______________________________ Насыпная плотность щебня _____1380_______кг/м3 ГОСТ 8267-93, 8269.0-97 Щебень из твердых горных пород |  |
| Результаты испытаний АНАЛИЗ №___________ - Зерновой состав в процентах Размер отверстий контрольных сит в мм; 1,25 Д; Д; 0,5 (Д+д); д. Полный остаток на ситах в проц. по ГОСТ; 0; 3,0; 58,7; 92,5. Полный остаток на ситах пробы. |
| - Содержание пылевидных и глинистых частиц - Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы - Содержание зерен слабых пород - Содержание глины в комках - Содержание дробленых зерен в щебне из гравия - Марка щебня по дробимости - Морозостойкость щебня - Содержание вредных компонентов и примесей - Устойчивость структуры щебня против распадов | ____1,6___проц. ____20____проц. _____-____проц. _____-____проц. _____-____проц. ____1000______ _____300______ ____-_____проц. ____-_____проц. |
| ПОКАЗАТЕЛИ РАДИАЦИОННОГО КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА № пробы; Удельная активность, Бк/кг; АЭФФ, Бк/кг Не более 370; Класс применения. Радий-226; Торий-232; Калий-40. 9,692; 19,0; 132,4; 32,73; 1. 1. Начальник лаборатории_________________________ Дата выдачи паспорта «______»__________________20___г. М.П. |