[image: image1.wmf]РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

[image: image2.png]A\





ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ   ОБЩЕСТВО

«КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ

«ВЕНЦЫ-ЗАРЯ»

Щебень фракций от 3 до 10 мм (при переработки гравия 5-20)
Усреднённая характеристика

на период с 01.01.11 г. по 31.03.11 г.

· Зерновой состав полные остатки в %:
· На сите 1,25 мм – 100;

· На сите 5 мм – 98,4;

· На сите 7,5 мм – 58,0;

· На сите 10 мм – 5,0.
· Содержание пылевидных и глинистых частиц – 0,67 %
· Содержание глины в комках - отсутствует

· Содержание зёрен слабых пород – 0,2 %

· Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы – 13,0 %

· Содержание дробленых зерен – 91,0 %
· Насыпная плотность – 1,41 т/м3
· Марка по дробимости - 1000

· Минералого-петрографический состав:

· Осадочные породы – 7 %;
· Изверженные породы – 45 %;
· Метаморфические породы – 48 %;
· Содержание вредных примесей:

· Содержание аморфных разновидностей SiO2 – 17,6 ммоль/л;

· Содержание сульфидов, сульфатов в пересчёте на SO3 – 0,07%;

· Содержание галоидных соединений в пересчёте на ион хлора CL-0,02%.
· Морозостойкость  – F-300
· Истинная плотность – 2,65 г/см3 
· Средняя плотность – 2,63 г/см3
· Пористость – 0,75 %

· Пустотность – 44,5 %

· Влажность – 1,8 %

· Водопоглащение – 1,2 %

· Истираемость И-1

· Радиационное качество:
Соответствует санитарным правилам СанПиН 2.6.1.2523-09. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.02.570.П.002259.06.10 от 16.06.2010 г. Аэфф – 50 Бк/кг/л.

Щебень фракций от 3 до 10 мм соответствует требованиям ГОСТа 8267-93
