ООО “КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС”

185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 72

тел.: (8142) 77-28-49    тел.: 89212278332    факс: (8142) 76-67-25

ПАСПОРТ

На щебень из габбро карьера “Райконкоски”

 Фракция 25-60 мм.

1.Зерновой состав ________соответствует ______требованиям ГОСТ 7392-2002

	Полные остатки на ситах, %

	25
	40
	60
	70

	97,11
	64,14
	4,50
	0


2.Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %____11,64  
3.Содержание глины в комках, % по массе ____________________________0
4.Содержание пылевидных и глинистых частиц , %____________________0,50
5.Марка щебня по сопротивлению удару на копре, % ___________________У75
6.Марка щебня по истираемости  ____________________________________И-1
7.Морозостойкость, циклов ______________________________________F-300
8.Насыпная плотность, т/м ________________________________________1,51
9.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов ___161 Бк/кг
10.Содержание зерен слабых пород, % ______________________________0,60
По данным, установленным геологической разведкой:

11.Минералого-петрографический состав:

моноклинный пироксен – 63 %

основной плагиоклаз – 36 %

второстепенные минералы (эпидот + кальцит + титаномагнетит) – 1 %

12.Истинная плотность зерен т/м – 3,00

Зав.лаборатории  Бокач Н.В. _____________________

