ООО “КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС”

185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д.72

тел.: (8142) 77-28-49    тел.: 89212278332    факс: (8142) 76-67-25

ПАСПОРТ

На щебень из габбро карьера «Райконкоски»
 Фракция 5-10 мм.

1.Зерновой состав _____соответствует _________требованиям ГОСТ 8267-93

	Полные остатки на ситах, %

	d
	0,5 (d + D)
	D
	1,25 D

	93,17
	50,44
	5,69
	0


2.Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %____9,36
3.Содержание глины в комках, % по массе ____________________________0
4.Содержание пылевидных и глинистых частиц , %____________________0,50
5.Марка щебня по дробимости при сжатии в цилиндре _________________1400
6.Марка щебня по истираемости  ____________________________________И-1
7.Морозостойкость, циклов______________________________________F-300
8.Насыпная плотность, т/м ________________________________________1,54
9.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов___ 161 Бк/кг
10.Содержание зерен слабых пород, % _______________________________2,70
По данным, установленным геологической разведкой:
11.Минералого-петрографический состав:

моноклинный пироксен – 63 %

основной плагиоклаз – 36 %

второстепенные минералы (эпидот + кальцит + титаномагнетит) – 1 %

12.Истинная плотность зерен т/м – 3,00

 Зав.лаборатории Бокач Н.В.    _____________   

