ООО “КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС”

185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д.72

тел.: (8142) 77-28-49    тел.: 89212278332    факс: (8142) 76-67-25

ПАСПОРТ

На щебень из габбро-диоритов на юго-восточном участке месторождения «Ранта-Мяки», карьера «Кааламо»

                                                     Фракция 10-20 мм.

1.Номер отгруженной партии        ______________________________________

2.Количество щебня в партии        ______________________________________ 3.Железнодорожная накладная № ______________________________________
4.Зерновой состав ________соответствует________ требованиям ГОСТ 8267-93

	Полные остатки на ситах, %

	d
	0,5 (d + D)
	D
	1,25 D

	95,19
	47,33
	5,28
	0


5.Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %____5,02
6.Содержание глины в комках, % по массе ____________________________0
7.Содержание пылевидных и глинистых частиц , %____________________0,54
8.Марка щебня по дробимости при сжатии в цилиндре _________________1400
9.Марка щебня по истираемости  ____________________________________И-1
10.Морозостойкость               _____________________________________ F-300
11.Насыпная плотность, т/м³ _____________________________________ 1,56
12.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов __29 Бк/кг
13.Содержание зерен слабых пород, % _______________________________3,94
По данным, установленным геологической разведкой:
14.Минералого-петрографический состав:

роговая обманка – 28 %

плагиоклазы – 53 %

биотит – 10 %
кварц – 4%

хлорит – 3%

второстепенные минералы (сфен+сульфиды+магнетит) – 2%
15.Истинная плотность зерен т/м – 3,00

 Зав.лаборатории Бокач Н.В.    _____________   

