Документ о качестве на партию №          -  от  . 02.2026

на щебень из плотных горных пород фракции от 5 до 10 мм

| Организация поставщик | ООО «Шкотовский ДСК» Приморский край, Шкотовский р-н, Штыково п, Строителей ул, дом 12, офис 19 |
| --- | --- |
| Организация получатель |  |
| Назначение | Для производства бетонов. |

| Количество, УПД,тонн/м3 |  |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Физико-механические испытания

| №п.п. | Измеряемый показатель (ИП) ед.изм). | ГОСТ 8267-93 | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы, % | до 10 вкл.(1 группа) | 9,2 |
| 2. | Содержание зерен слабых пород,% | До 5 | нет |
| 3. | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % В т.ч. глины в комках | До 1 0,25 | 0,5 0 |
| 4. | Марка по дробимости | 600 и выше | 1400 |
| 5. | Марка по истираемости | И1-И4 | И1 |
| 6. | Марка по морозостойкости протокол № 5.93 от 24.02.26 | F25 и выше | F300 |
| 7. | Устойчивость структуры против всех видов распадов, потери при распаде, % | до 3 | 0,3 |
| 8. | Коэффициент размягчаемости, % | - | 0,96 |
| 9. | Потеря массы при испытании щебня на дробимость, в сухом состоянии, % | Не более 9 | 2,5 |
| 11. | Потеря массы после 15 циклов испытания в растворе сернокислого натрия:% | Не более 2 | 1,4 |
| 12. | Насыпная плотность, кг/м3 | - | 1350 |
| 13. | Средняя плотность, г/'смЗ | от 2,0 до 3,0 | 2,69 |
| 14. | Пористость, % | - | 0,37 |
| 15. | Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф, Бк/кг Прот № 25-09/18831-25 от 21.07.2025 | Не более 370 | 110,7±14,7 |

Зерновой состав щебня смеси фракций от5 до 10 мм

| Наименование остатка | Диаметр отверстий контрольных сит, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,5 | 10 | 7,5 | 5 | 2,5 | 0,16 <2,5 |
| Частные % | 0 | 8,75 | 48,68 | 35,80 | 6,52 | 0,18 0,21 |
| Полные, % | 0 | 8,75 | 57,43 | 93,23 | 99,82 | 100 100 |
| Требование ГОСТ 8267 | до 5 | до 10 | 30-60 | 90-100 | 95-100 | - |

Щебень из плотных горных пород (диоритов) фракции св.5 до 10 участка месторождения «Ферма» Шкотовского муниципального района Приморского края по испытанным физико-механическим характеристикам соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 для щебня 1 группы по форме зерен, марка щебня по дробимости 1400, марка по морозостойкости F300.Протокол испытаний № 150.1401 от 08.12.2025

ООО «Дальстройсертификация» Испытательный центр «ПРИМСТРОЙТЕСТ»