                              ООО “КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС”

185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 72

тел.: (8142) 77-28-49    тел.: 89212278332    факс: (8142) 76-67-25

От _______________№_________

ПАСПОРТ

На щебень из габбро-диоритов на юго-восточном участке месторождения «Ранта-Мяки», карьера «Кааламо»

                                                     Фракция 40-70 мм.

1.Номер отгруженной партии __________________________________________

2.Количество щебня в партии __________________________________________

3.Железнодорожная накладная № ______________________________________

4.Зерновой состав ________соответствует _______требованиям ГОСТ 8267-93
	Полные остатки на ситах, %

	d
	0,5(d + D)
	D
	1,25D

	92,49
	51,04
	4,58
	0


5.Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %___12,97_ 

6.Содержание глины в комках, % по массе __________________________0____

7.Содержание пылевидных и глинистых частиц , %__________________0,42__

8.Марка щебня по дробимости при сжатии в цилиндре ______________1400___

9.Марка щебня по истираемости  _________________________________И-1___

10.Морозостойкость,              ____________________________________F-300__

11.Насыпная плотность, т/м _____________________________________1,46__

12.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов___29 Бк/кг
13.Содержание зерен слабых пород, % _____________________________3,94__

                      По данным, установленным геологической разведкой:

14.Минералого-петрографический состав:

роговая обманка – 28 %

плагиоклазы – 53 %

биотит – 10 %
кварц – 4%

хлорит – 3%

второстепенные минералы (сфен+сульфиды+магнетит) – 2%
15.Истинная плотность зерен т/м – 3,00

Зав.лаборатории Бокач Н.В.  _____________________

