Закрытое акционерное общество «Богураевское рудоуправление» 344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 176/46 Станция.погрузки известняка «ГРАЧИ-СКЖД» код-587808, Станция погрузки песчаника «РЕПНАЯ-СКЖД» код-587301 ИНН/КПП 6162026170 / 616301001, ОГРН 1026103053393 ОКПО 48226417 р/сч № 40702810252090001029 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. РОСТОВ-НА-ДОНУ БИК 046015602к/сч № 30101810600000000602 ОКПО 03894771, ОКОНХ 16231, ОГРН 1026101883521 телефон 8 (863) 308 15 93 эл.почта: zao@boguraevskoe.ru оф.сайт http://boguraevskoe.ru. ПАСПОРТ №____________ Потребитель_______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ № партии_______________Количество вагонов_______________Тонн______________________ № ж.д.накладной___________________________________________________________________ Щебень фракции св _______40______до _______70_____мм______________________________ Насыпная плотность щебня _____1,34_______кг/м3 ГОСТ 8267-93, 82690-97 Щебень из твердых горных пород. Результаты испытаний АНАЛИЗ №_____113______ - Зерновой состав в процентах Размер отверстий контрольных сит в мм; 1,25 Д; Д; 0,5 (Д+д); д. Полный остаток на ситах проц.; 0; 5; 45; 92.. - Содержание илистых и глинистых - Содержание зерен пластинчатой лещадки - Содержание зерен слабых пород - Содержание глины в комках - Содержание дробленых зерен - Марка щебня по дробимости - Морозостойкость - Содержание вредных компонентов и примесей - Устойчивость структуры щебня против распадов; ____1,7___проц. ____19____проц. _____-____проц. _____-____проц. _____-____проц. ____1000______ _____250______ ____нет_______ _______-______. ПОКАЗАТЕЛИ РАДИАЦИОННОГО КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА № пробы 1-60; Удельная активность, Бк/кг; АЭФФ, Бк/кг; Класс применения. Радий-226; Торий-232; Калий-40. 21,0-89,0; 7,0-57,3; 264,2-633,1; 60,7-178,2; 1. ср.-37,0; ср.-32,3; ср.-42,6; ср.-115,1; 1. Начальник лаборатории_________________________ Дата выдачи паспорта «______»__________________20___г. М.П..