| Закрытое акционерное общество «Богураевское рудоуправление» 344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 176/46 Станция.погрузки известняка «ГРАЧИ-СКЖД» код-587808, Станция погрузки песчаника «РЕПНАЯ-СКЖД» код-587301 ИНН/КПП 6162026170 / 616301001, ОГРН 1026103053393 ОКПО 48226417 р/сч № 40702810252090001029 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. РОСТОВ-НА-ДОНУ БИК 046015602к/сч № 30101810600000000602 ОКПО 03894771, ОКОНХ 16231, ОГРН 1026101883521 телефон 8 (863) 308 15 93 эл.почта: zao@boguraevskoe.ru оф.сайт http://boguraevskoe.ru. |
| --- |
| ПАСПОРТ №_________ Потребитель_______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ № партии_______________Количество вагонов_______________Тонн______________________ № ж.д.накладной___________________________________________________________________ Щебеночно-песчаная смесь из отсевов дробления ______0___до _____40___мм______________ Насыпная плотность _________1340___________кг/м3 ГОСТ 31424-2010 |  |
| Результаты испытаний АНАЛИЗ №___________ |  |
| - Содержание щебня в составе смеси - Наибольшая крупность щебня (D max) - Содержание в смеси пылевидных и глинистых частиц по массе - В том числе глины в комках по массе - Класс - Зерновой состав щебня входящего в состав ЩПС Размер отверстий контрольных сит в мм; D max; 2 D max. Полный остаток на ситах в проц. по массе; 2,0; 0. - Модуль крупности - Содержание зерен пластинчатой (лещадной и игловатой) формы - Марка щебня по прочности - Остаток на сите №0,63 по массе - Проход через сито №0,16 по массе - Морозостойкость щебня - ГОСТ 31424-10 - ПОКАЗАТЕЛИ РАДИАЦИОННОГО КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА Удельная активность, Бк/кг; АЭФФ, Бк/кг Не более 370; Класс применения. Радий-226; Торий-232; Калий-40. 9,692; 19,0; 132,4; 32,73; 1. | __80,1_____проц. ___40_______мм. ___8,0_____проц. ______-____проц. II очень крупный ___________проц. _____3,5_______ _____24________ ____1000_______ __94,0_____проц. __92,5_____проц. ____300________ |
| Начальник лаборатории_________________________ Дата выдачи паспорта «______»__________________20___г. М.П. |  |