ПАСПОРТ   №

Партия №

Песок дробленый фр. 0-4мм

(Песок дробленый для дорожного строительства ГОСТ 32730-2014)

Отгружено в адрес:

Поставщик: ООО «Прогресс XXI век»

Изготовитель: ООО «Михайловский карьер»

г. Михайловск Свердловской области, ул. Известковая, 1а

Дата выдачи паспорта:

Количество:

Номера вагонов:

| Наименование показателей |  | ГОСТ 32730-2014 (нормативное значение) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Полный остаток , % по массе, на ситах с размером отверстий, мм Сито |  |  |  |
| Полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм,% по массе |  | От 55 до 75 Для группы крупный | 68,1 (крупный) |
| Св. 8 |  | Для II класса 2,0 | Для II класса 0,5 |
| Св.4 |  | 12,0 | 1,2 |
| Менее 0,125 |  | 10,0 | 7,1 |
| Модуль крупности |  | Св.2,8до3,3(для группы крупный) | 3,12 |
| Влажность, % |  | До 8 | 3,08 |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц ,% |  | Для II класса До 10 | 7,1 (по II классу) |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц методом набухания,% |  | Не нормируется | 1,27 |
| Содержание глины в комках,% не более |  | Для II класса До 2,0 | 0,1 |
| Насыпная плотность, тн/м³ |  | Не нормируется | 1,45тн/м³ |
| Истинная плотность, г/см³ |  | 2,0 до 3,5 | 3,0 |
| Пустотность,% по массе |  | Не нормируется | 37,3 |
| Дробимость, потеря массы при испытании в насыщенном водой состоянии,(по фр.от 4 до 8 мм) |  | Св.10до12вкл. Для марки 1200 | 10,6 (М1200) |
| Наличие неорганических примесей |  | Светлее или темнее эталона | Светлее эталона |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг |  | 1 класс | 121,51 Бк/кг (1 класс) |

Лаборант  ФМИ:

Мастер погрузки: