ПАСПОРТ   №

Партия №

Щебень фр. 16-31,5  мм

(Щебень  из горных пород для дорожного строительства ГОСТ 32703-2014)

Отгружено в адрес:

Поставщик: ООО «Прогресс XXI век»

Изготовитель: ООО «Михайловский карьер»

г. Михайловск Свердловской области, ул. Известковая, 1а

Дата выдачи паспорта:

Количество:

Номера вагонов:

| Наименование показателей |  | ГОСТ 32703-2014 (нормативное значение) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Проходы через сито, % по массе |  |  |  |
| d\2 (8 мм) |  | От 0до 2 | 0,26 |
| d(16 мм) |  | От 0 до 10 | 6,62 |
| D\1,4 (22,4 мм) |  | От 25 до 80 | 76,88 |
| D (31,5 мм) |  | 90-100 | 100 |
| 1,4D (45 мм) |  | 100 | 100 |
| 2 D (63 мм) |  | 100 | 100 |
| Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловатой форм, % по массе |  | До 10 для марки Л10 | 8,49 |
| Марка по дробимости: потеря массы при испытании в насыщенном водой состоянии, % |  | Св.12 до 15 вкл. Для марки 1000 | 14,92 (М1000) |
| Марка по сопротивлению дроблению и износу: потеря массы при испытании, % |  | До 15 для марки И1 | 12,0 |
| Марка по сопротивлению истираемости по показателю микро-Деваль: потеря массы при испытании, % |  | До 10 вкл. для марки МД1 | 9,2 |
| Содержание зерен слабых пород,% по массе |  | Не более 5 для марок М1000-1400 | 1,9 |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц ,% |  | Не более 2для марок М600 и выше | 0,65 |
| Содержание глины в комках,% не более |  | Не более 0,25 | 0,08 |
| Насыпная плотность, тн/м³ |  | Не нормируется | 1,4тн\³ |
| Марка по морозостойкости: потеря массы после испытания ускоренным методом через 15 циклов |  | Не более 5,0 F 150 (15) | 4,31 F 150 (15) |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг |  | 1 класс | 121,51 Бк/кг (1 класс) |

Лаборант  ФМИ:

Мастер погрузки: