ПАСПОРТ   №

Партия №

Щебеночно-песчаная смесь  фракции 0-10 мм из осадочной горной породы

известняк Михайловского месторождения.

Отгружено в адрес:

Поставщик: ООО «Прогресс XXI век»

Изготовитель: ООО «Михайловский карьер»

г. Михайловск Свердловской области, ул. Известковая, 1а

Дата выдачи паспорта:

Количество:

Номера вагонов:

| Наименование показателей |  |  | ГОСТ 25607-2009(С7) |  | Фактический результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полный остаток , % по массе, на ситах с размером отверстий, мм Сито |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 0-5 |  | 0 |
| 10 |  |  | 0-37 |  | 2,38 |
| 5 |  |  | 30-60 |  | 39,02 |
| 2,5 |  | 50-77 |  | 62,64 |  |
| 0,63 |  | 75-95 |  | 81,30 |  |
| 0,16 |  | 85-97 |  | 91,10 |  |
| 0,05 |  | 90-100 |  | 94,57 |  |
| Модуль крупности |  | - |  | 3,6 |  |
| Марка по дробимости |  | Не ниже 800 |  | М1000 |  |
| Влажность % |  | До 10% |  | 3,02% |  |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы щебня по массе, % |  |  | IIIгр.от15до25% |  | 18,86% |
| Пыльность после 5 сита |  |  | До 20% |  | 14,78% |
| Содержание глинистых и пылевидных частиц методом набухания,% |  |  | Не более 0,50% |  | 0,48% |
| Содержание глины в комках,% не более |  |  | 0,25% |  | 0,24% |
| Морозостойкость |  |  | Не ниже F 150 |  | F 150 |
| Насыпная плотность |  |  | тн/м³ |  | 1,5 тн/м³ |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг |  |  | 1 класс |  | 121,51 Бк/кг (1 класс) |

Лаборант  ФМИ:

Мастер погрузки: