Документ о качестве № 12.1421  -    от  26.03 .2026

на  песок из отсева дробления плотных горных пород крупностью до 2,5 мм,II-го класса,I-й группы по форме зерен

| Организация поставщик | ООО «Шкотовский ДСК» Приморский край, Шкотовский м.о Штыково, Строителей ул, дом 12, офис 19 |
| --- | --- |
| Организация получатель |  |
| Назначение | Для заполнителей и наполнителей для бетонов, для подготовки строительных площадок и обратной засыпки, в дорожном строительстве. |

| Количество, тонн/м3 |  | Номер партии |  | УПД |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Характеристика | Требование ГОСТ 31424 | Фактический результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль крупности, Мк | Св.2,5 до 3,5 | 2,62 |
|  | Полный остаток на сите с сеткой N 063, % по массе | Св. 45 до 65 | 60,6 |
|  | Содержание зерен крупностью: - свыше 5 мм, % по массе - менее 0,16 мм, % по массе | 12, не более 15, не более | 0 11,03 |
|  | Класс | - | II |
|  | Группа | - | крупный |
|  | Группа по форме зёрен | I | I |
|  | Насыпная плотность в сухом состоянии, кг/м3 | - | 1460 |
|  | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе | не более 10 | 7,5 |
|  | Содержание глины в комках, % по массе | не более 0,35 | нет |
|  | Истинная плотность, г/см3 | 2.0-2.8 | 2,69 |
|  | Коэффициент фильтрации ,k,м/сут: -в уплотненном увлажненном состоянии(плотность 1750 кг/м3,влажность 4 %) | ГОСТ 25100 п. В.1.4. 3<k<30 | 9.5 Сильно водопроницаемый |
|  | Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф, Протокол 25-09/18823-25 от 21.07.25 | 370 | 112,2±16,9 |
|  | Содержание пластинчатых и игловатых частиц по фракции 2,5 до 5 мм ,% | <15 | 8 |
|  | Содержание пылевидных частиц методом набухания ,% по массе | 0,5 не более | 0,2 |

Зерновой состав песка

| Наименование остатка | Диаметр отверстий контрольных сит, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | ˂0,16 |
| Частные % | - | 4,47 | 24,73 | 31,40 | 18,13 | 10,23 | - |
| Полные,% | - | 4,47 | 29,2 | 60,60 | 78,73 | 88,97 | - |

Песок из отсева дробления плотных горных пород крупностью до 2,5 мм, месторождения «Ферма» Шкотовского муниципального округа Приморского края, относится к  крупным пескам II класса, I группы по форме зерен и соответствует требованиям ГОСТ 31424-2010. Протокол испытаний № 12.1421 от 26 марта 2026 г.