Документ о качестве на партию №      от 13.03.26

На щебень 1 группы (кубовидный) смеси фр. от 5 до 20 мм

| Организация поставщик | ООО «Шкотовский ДСК» Приморский край, Шкотовский м. о. Штыково п, Строителей ул, дом 12, офис 19 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация получатель |  |  |  |  |  |
| Назначение | для строительных и дорожных работ. Материал: диориты участка месторождения «Ферма» д. Царёвка, Приморский край |  |  |  |  |
| Количество, тонн/м3 |  | УПД |  | Дата | 13.03.26 |

Результат физико-механических испытаний щебня смеси фракций от 5 до 20

| № п/п | Измеряемый показатель | Ед. изм. | Норм.значение | Рез. испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соотношение фр. в смеси ГОСТ 26633-2015:от от 5 до 10 мм св.10 до 20 мм другие | % | 25-40 60-75 - | 37,00 63,00 - |
|  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | % по массе | До 10 | 9,6 |
|  | Группа щебня по форме зёрен | - | Группа 1 | Группа 1 |
|  | Потеря массы при испытании щебня на дробимость в сухом состоянии | % | До 12 включительно | 3,10 |
|  | Марка щебня по дробимости | - | 1400 | 1400 |
|  | Содержание зёрен слабых пород | % по массе | Не более 5 | нет |
|  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | % по массе | Не более 1 | 0,60 |
|  | Содержание глины в комках | % по массе | Не более 0,25 | нет |
|  | Средняя плотность | г/см3 | ≥2,4 | 2,69 |
|  | Насыпная плотность | кг/м3 | - | 1400 |
|  | Марка по морозостойкости методом насыщения в растворе Na2SO4 и высушивания: потеря массы после 15 циклов прот №№ 5.93 и 6.94 от 24.02.2026 | % | Не более 2 для марки F300 | 1,30(F300) |
| 12. | Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф Прот. № 25-09/18832-25 от 21.07.2025 | Бк/кг | Не более 370 | 114,7±17,8 |

Зерновой состав щебня смеси фракций от 5 до 20 мм

| Наименование остатка | Диаметр отверстий контрольных сит, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 20 | 12,5 | 5 | 2,5 | Менее 2,5 |
| Частные % | 0,0 | 3,44 | 39,18 | 54,99 | 1,64 | 0,74 |
| Полные, % | 0,0 | 3,44 | 42,62 | 97,61 | 99,26 | 99,93 |
| Требование ГОСТ 8267 | До 0,5 | До 10 | 30-60 | 90-100 | 95-100 | - |

Щебень из плотных горных пород (диоритов) месторождения «Ферма» Шкотовского м.о. Приморского края по испытанным физико-механическим характеристикам соответствует требованиям  ГОСТ 8267-93 для щебня 1 группы по форме зерен, марка щебня по дробимости 1400. Протокол испытаний №9.95 от 12.03.2026 ООО «Дальстройсертификация» Испытательный центр «ПРИМСТРОЙТЕСТ». Протокол испытаний № 5.93 и 6.94  от 24.02.2026 ООО «Дальстройсертификация»  марка по морозостойкости F300