Документ о качестве № 151.1402        от  .02.2026

на щебень 1 группы кубовидный фракции от 10 до 20 мм

| Организация поставщик | ООО «Шкотовский ДСК» Приморский край, Шкотовский р-н, Штыковоп, Строителей ул, дом 12, офис 19 |
| --- | --- |
| Организация получатель |  |
| Назначение | Для производства бетонов |

| Количество,тонн/м3 |  | Номер партии |  | УПД |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физико-механические испытания

| № п/п | Измеряемый показатель | Ед. изм. | Нормативное значение | Обозначение НД на испытание | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | % по массе | До 10 | ГОСТ 8269.0-97 | 9,9 |
|  | Группа щебня по форме зёрен | - | Группа 1 | ГОСТ 8269.0-97 | Группа 1 |
|  | Потеря массы при испытании щебня на дробимость в сухом состоянии | % | До 12 включительно | ГОСТ 8269.0-97 | 2,7 |
|  | Марка щебня по дробимости | - | 1400 | ГОСТ 8269.0-97 | 1400 |
|  | Потеря массы при испытании щебня на истираемость | % | До 25 включительно | ГОСТ 8269.0-97 | 12,0 |
|  | Марка щебня по истираемости | - | И1 | ГОСТ 8269.0-97 | И1 |
|  | Содержание зёрен слабых пород | % по массе | Не более 5 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 | нет |
|  | Потеря массы после 15 циклов испытания в растворе сернокислого натрия: | % | Не более 3 | ГОСТ 8269.0-97 | 1,3 |
|  | Марка по морозостойкости Протокол № 5.94 от 24.02.26 | - | F200 | ГОСТ 8269.0-97 | F300 |
|  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | % по массе | Не более 1 | ГОСТ 8269.0-97 | 0,7 |
|  | Содержание глины в комках | % | Не более 0,25 | ГОСТ 8269.0-97 п. | нет |
|  | Средняя плотность | г/см3 | ≥2,4 | ГОСТ 8269.0-97 п. | 2,69 |
|  | Насыпная плотность | кг/м3 | - | ГОСТ 8269.0-97 . | 1330 |
|  | Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф протокол 25-09/18833-25 от 21.07.2025 | Бк/кг | До 370 | ГОСТ 30108-94 | 115,4±17,3 |

Зерновой состав щебня смеси фракций св 10 до 20 мм

| Наименование остатка | Диаметр отверстий контрольных сит, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 20 | 15 | 10 | 2,5 | 0,16 | <0.16 |
| Частные % | 0 | 4,31 | 38,19 | 51,44 | 5,91 | 0,04 | 0.12 |
| Полные, % | 0 | 4,31 | 42,50 | 93,94 | 99,85 | 99,88 | 100 |
| Требование ГОСТ 8267 | - | До 10 | 30-60 | 90-100 | - | - | - |

Щебень из плотных горных пород (диоритов) фракции св.10 до 20 участка месторождения «Ферма» Шкотовского муниципального округа Приморского края по испытанным физико-  механическим характеристикам соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 для щебня 1 группы по форме зерен, марка щебня по дробимости 1400, марка по морозостойкости F300.Протокол испытаний № 151.1402 от 08.012.2025 ООО «Дальстройсертификация» Испытательный центр «ПРИМСТРОЙТЕСТ»