Продукция сертифицирована. Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ42.Н00384

ПАСПОРТ   №

«      » ноября 2012 г.

Наименование и адрес потребителя ______________________________________________

Наименование продукции : Щебень гранитный фракции 5-10

Номер партии ______________________________________________________________

Номера вагонов________________________________________________________________

________________________________________________________________

Количество ______________________ вагонов ___________________________________тонн

Железнодорожная накладная_____________________________________________________

______________________________________________________________________________

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Размер фракции : 5-10.

- Содержание глинистых, илистых и пылевидных частиц: 0.38 %

- Марка по механической прочности: 1400

- Морозостойкость: F300

- Насыпная плотность: 1.3 т/м3

- Содержание глины в комках: нет

- Содержание слабых пород: нет

- Удельная радиоактивность: 168+/-20  Бк/кг

- Лещадность : 11,2 (1 группа)

- Зерновой состав:

| 1.25D | D | (d+D)0.5 | d |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3,69 | 54,37 | 97,79 |

- Содержание вредных компонентов и примесей: нет

- Щебень соответствует требованиям ГОСТ  8267-93

Начальник  лаборатории