[image: image1.wmf]РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

[image: image2.png]A\





ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ   ОБЩЕСТВО

«КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ

«ВЕНЦЫ-ЗАРЯ»

Щебёночно-песчаная смесь С-12
Усреднённая характеристика

на период с 01.01.11 г. по 31.03.11 г.

· Зерновой состав полные остатки в %:
· На сите 10 мм – 2,7;

· На сите 5 мм – 44,7;

· На сите 2,5 мм – 56,6;

· На сите 0,63 мм – 75;

· На сите 0,14 мм – 96,7.

· Содержание глинистых частиц – 0,67 %
· Содержание глины в комках – нет
· Марка гравия по дробимости – 1000
· Морозостойкость – F - 300

· Насыпная плотность – 1,61 т/м3
· Влажность – 5,0 %

· Водостойкость – В – 1

· Пластичность – Пл 1

· Содержание дробленных зерен в щебне – 96 %

· Минералого-петрографический состав:

· Осадочные породы – 7 %;
· Изверженные породы – 45 %;
· Метаморфические породы – 48 %;
· Содержание вредных примесей:

· Содержание аморфных разновидностей SiO2 – 17,6 ммоль/л;

· Содержание сульфидов, сульфатов в пересчёте на SO3 – 0,07%;

· Содержание галоидных соединений в пересчёте на ион хлора CL-0,02%.
· Радиационное качество:
Соответствует санитарным правилам СанПиН 2.6.1.2523-09. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.02.570.П.002260.06.10 от 16.06.2010 г. Аэфф – 49,9 Бк/кг/л.

Щебеночно-песчаная смесь С-12 соответствует требованиям ГОСТа 25607-94
Начальник лаборатории






Е.П. Козлова
