[image: image1.wmf]РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

[image: image2.png]A\





ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ   ОБЩЕСТВО

«КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ

«ВЕНЦЫ-ЗАРЯ»

Песчано-гравийная смесь С-10 (0-40)
Усреднённая характеристика

на период с 01.01.11 г. по 31.03.11 г.

· Зерновой состав полные остатки в %:
· На сите 40 мм – 10,7;

· На сите 20 мм – 40,7;

· На сите 10 мм – 62,1;
· На сите   5 мм – 65,7;

· На сите 2,5 мм – 72,7;

· На сите 0,63 мм – 83,7;

· На сите 0,14 мм – 88,4.

· Содержание глинистых частиц – 1,7 %
· Содержание глины в комках – 0,1 %
· Марка гравия по дробимости – 1000
· Морозостойкость – F - 300

· Насыпная плотность – 1,75 т/м3
· Модуль крупности песка – 1,45

· Влажность – 5,3 %

· Коэффициент фильтрации – 70,54 м/сут

· Минералого-петрографический состав:

· Осадочные породы – 7 %;
· Изверженные породы – 45 %;
· Метаморфические породы – 48 %;
· Содержание вредных примесей:

· Содержание аморфных разновидностей SiO2 – 17,6 ммоль/л;

· Содержание сульфидов, сульфатов в пересчёте на SO3 – 0,07%;

· Содержание галоидных соединений в пересчёте на ион хлора CL-0,02%.
· Радиационное качество:
Соответствует санитарным правилам СанПиН 2.6.1.2523-09. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.02.570.П.002261.06.10 от 16.06.2010 г. Аэфф – 61,4 Бк/кг/л.

Песчано-гравийная смесь С-10 соответствует требованиям ГОСТа 25607-94
Примечание: содержание гравия в смеси не менее 65%

Начальник лаборатории






Е.П. Козлова
