[image: image1.wmf]С

П

Е

Ц

С

Т

Р

О

Й

К

А

Р

Ь

Е

Р

М

А

Ш


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                                                                                                                                                                                                                                            «Онежские карьеры»
185525, Россия, Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка,    ИНН  1020011450,  ОГРН          

1051002318916, ОКВЭД 14.11;   тел / факс (8142)593066 / 593065
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ___

Дата выдачи паспорта:   2012г.
1. Наименование потребителя _____________
2. Щебень  ГОСТ 8267-93  фракции 5-20 мм 

3. Количество щебня   __тн ________м. куб

4. Номер партии __

5. Номер железнодорожной накладной ______________________________
6. Зерновой состав:

	Остатки на ситах
	Размер отверстий сит, мм:

	
	25 (1,25*D)
	20 (D)
	12,5  (D+d)*0.5
	5 (d)
	-5

	Частные, %
	0,00
	4,60
	67,10
	25,00
	3,30

	Полные, %
	0,00
	4,60
	71,70
	96,70
	100,00

	Требования ГОСТ 8267-93, %
	до 0,5
	до 10
	30-80
	90-100
	95-100


7. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %


0,09
8. Содержание зерен пластинчатой  и игловатой формы, %

11,9
9. Содержание зерен слабых пород, %




0,33
10. Насыпная плотность                                                                                1,41
11. Водопоглощение
,%






0,24
12. Морозостокость






    
F300

13. Марка по дробимости






1200

14. Марка по истираемости






И1

15. Удельная эффективная активность естественных 



радионуклидов, Бк/кг






44


По данным, установленным геологической разведкой:

16. Минералого-петрографический состав:



Кварц – 86-98% (среднее 92,5%);



Серицит – 1-14% (среднее 6,1%);



Гематит – единичные зерна – 4%;



Флогопит, циркон, рутил, сфен, плагиоклаз, апатит – единичные зерна – 0%.



Истинная плотность – 2,68-2,71 г/см3.



Зав. лаборатории _______________ /И.Г. Даншова /
� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���








PAGE  

[image: image2.wmf]С

П

Е

Ц

С

Т

Р

О

Й

К

А

Р

Ь

Е

Р

М

А

Ш

_1172081719.unknown

