[image: image1.wmf]С

П

Е

Ц

С

Т

Р

О

Й

К

А

Р

Ь

Е

Р

М

А

Ш


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                                                                                                                                                                                                                                            «Онежские карьеры»
185525, Россия, Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка,    ИНН  1020011450,  ОГРН                                     1051002318916, ОКВЭД 14.11;   тел / факс (8142)593066 / 593065
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _4
Дата выдачи паспорта:  14 августа 2012г.
1. Наименование потребителя ___ООО «Онегностройавто»__________
2.    Щебень  ГОСТ 8267-93  фракции 20-40 мм 

3. Количество щебня  ___180___тн ________м. куб

4. Номер партии _4_

5. Номер железнодорожной накладной ______________________________
6. Зерновой состав:

	Остатки
	Размер сита, мм:

	
	50
	40
	30
	20

	Частные, %
	0,00
	0,00
	69.0
	31.0

	Полные, %
	0,00
	0,00
	69.0
	100.0


7. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %


0,09
8. Содержание зерен пластинчатой  и игловатой формы, %

11,5
9. Содержание зерен слабых пород, %




0,0
10. Насыпная плотность, т/м3





1,43
11. Водопоглощение
,%






0,09
12. Морозостокость






    
F300

13. Марка по дробимости






1200

14. Марка по истираемости






И1

15. Удельная эффективная активность естественных 


радионуклидов, Бк/кг






44


По данным, установленным геологической разведкой:

16. Минералого-петрографический состав:



Кварц – 86-98% (среднее 92,5%);



Серицит – 1-14% (среднее 6,1%);



Гематит – единичные зерна – 4%;



Флогопит, циркон, рутил, сфен, плагиоклаз, апатит – единичные зерна – 0%.



Истинная плотность – 2,68-2,71 г/см3.
Зав. лаборатории _______________ /И.Г. Даншова/
� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���








PAGE  

[image: image2.wmf]С

П

Е

Ц

С

Т

Р

О

Й

К

А

Р

Ь

Е

Р

М

А

Ш

_1172081719.unknown

