                              ООО “КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС”

185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 72

тел.: (8142) 77-28-49    тел.: 89212278332    факс: (8142) 76-67-25

От _______________№_________

ПАСПОРТ

На щебень из гранитов карьера “Леппясюрья”

 Фракция 40-70 мм.

1.Номер отгруженной партии __________________________________________

2.Количество щебня в партии __________________________________________

3.Железнодорожная накладная № ______________________________________

4.Зерновой состав ________соответствует _______требованиям ГОСТ 8267-93
	Полные остатки на ситах, %

	d
	0,5(d + D)
	D
	1,25D

	91,20
	56,75
	8,77
	0


5.Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %___14,0_ 

6.Содержание глины в комках, % по массе __________________________0____

7.Содержание пылевидных и глинистых частиц , %__________________0,36__

8.Марка щебня по дробимости при сжатии в цилиндре ______________1200___

9.Марка щебня по истираемости  _________________________________И-1___

10.Морозостойкость, циклов ____________________________________F-300__

11.Насыпная плотность, т/м _____________________________________1,42__

12.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов _319 Бк/кг_

13.Содержание зерен слабых пород, % _____________________________2,10__

                      По данным, установленным геологической разведкой:

14.Минералого-петрографический состав:

калиевый полевой шпат (+ альбит) – 21-34 %

плагиоклазы – 23,40-45,70 %

кварц – 30-34 %

биотит – 0-4,7 %

серицит (мусковит) – 1,7-4,8 %

хлорит – 0-0,4 %

рудные – 0-1,3 %

15.Истинная плотность зерен т/м – 2,67

Лаборант Бокач Н.В.  _____________________

