ООО “КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС”

185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д.72

тел.: (8142) 77-28-49    тел.: 89212278332    факс: (8142) 76-67-25

От _______________№_________

ПАСПОРТ

На горную массу из гранитов карьера “Леппясюрья”

 фракции 0-200
1.Номер отгруженной партии ________________________________________
2.Количество щебня в партии ________________________________________
3.Железнодорожная накладная № _____________________________________
4.Содержание глины в комках, % по массе ___________________________  0
5.Марка щебня по дробимости при сжатии в цилиндре ________________ 1200
6.Марка щебня по истираемости  __________________________________    И-1
7.Морозостойкость, циклов ______________________________________  F-300
8.Насыпная плотность, т/м _______________________________________    1,60
9.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов _    319 Бк/кг
По данным, установленным геологической разведкой:

10.Минералого-петрографический состав:

калиевый полевой шпат (+ альбит) – 21-34 %

плагиоклазы – 23,40-45,70 %

кварц – 30-34 %

биотит – 0-4,7 %

серицит (мусковит) – 1,7-4,8 %

хлорит – 0-0,4 %

рудные – 0-1,3 %

11.Истинная плотность зерен т/м – 2,67 
 Лаборант Бокач Н.В.    _____________   

