ООО “КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС”

185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 72

тел.: 77-28-49    тел.: 89212278332    факс: 76-67-25

От _______________№____________

ПАСПОРТ

на песок из отсевов дробления гранитов карьера “Леппясюрья”

до 5 мм.

1.Номер отгруженной партии __________________________________________

2.Количество щебня в партии ______________вагонов_______________ м. куб.

3.Железнодорожная накладная № ______________________________________

4.Зерновой состав _______ соответствует _______требованиям ГОСТ 8736-93

	Полные остатки на ситах, %

	10
	5
	2,5
	1,25
	0,63
	0,315
	0,160
	0,071
	<0.071

	0
	6,74
	26,22
	39,12
	53,24
	64,76
	80,92
	90,42
	   100


5. Класс и группа песка _________________________песок крупный , 2 класс__

6.Модуль крупности ___________________________________________2,64___

7.Содержание глины в комках, % по массе __________________________0____

8.Марка по прочности _________________________________________1200___

9.Насыпная плотность, т/м ______________________________________1,49___

10.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов __319 Бк/кг

По данным, установленным геологической разведкой : 

11.Минерально-петрографический состав:

калиевый полевой шпат (+ альбит)- 21-34 %

плагиоклазы – 23,40-45,70 %

кварц - 30-34%

биотит - 0-4,70 %

серицит (мусковит) – 1,70-4,80 %

хлорит – 0-040 %

рудные – 0-1,30 %

12.Истинная плотность зерен т/м3 – 2,67

Лаборант Бокач Н.В.   __________________________

