ООО “КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС”

185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д.72

тел.: (8142) 77-28-49    тел.: 89212278332    факс: (8142) 76-67-25

От _______________№_________

ПАСПОРТ

На щебень из гранитов карьера «Леппясюрья»
 Фракция 20-40  мм.

1.Номер отгруженной партии __________________________________________

2.Количество щебня в партии __________________________________________

3.Железнодорожная накладная № ______________________________________

4.Зерновой состав ___________________________требованиям ГОСТ 8267-93

	Полные остатки на ситах, %

	d
	0,5 (d + D)
	D
	1,25 D

	           92,15
	             40,39
	1,22
	0


5.Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %____13,92  
6.Содержание глины в комках, % по масса___________________________0                                                   

7.Содержание пылевидных и глинистых частиц , %___________________0,86
8.Марка щебня по дробимости при сжатии в цилиндре________________1200                             

9.Марка щебня по истираемости __________________________________И-1                                                                    

10.Морозостойкость, циклов______________________________________F-300                                                                         
11.Насыпная плотность, т/м_______________________________________1,38                                                                           
12.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов   319 Бк/кг

13.Содержание зерен слабых пород, %______________________________1,76                                                        

                         По данным, установленным геологической разведкой:

14.Минералого-петрографический состав:

Калиевый полевой шпат (+альбит) -21-34%

 плагиоклазы– 23,40-45,70%

кварц-30-34%                                                                                                                        биотит 0-4,70%                                                                                                                                                            серицит (мусковит)-1,70 -4,80%                                                                                                                                                хлорит 0-0,40%                                                                                                                                                      рудные -0-1,30%                                                                                                                                                       15.Истинная плотность зерен т/м – 2,67

Лаборант   Бокач Н.В.   _____________________
