ООО “КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС”

185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д.72

тел.: (8142) 77-28-49    тел.: 89212278332    факс: (8142) 76-67-25

От ________________№______________

ПАСПОРТ

На щебень из гранитов карьера «Леппясюрья»
 Фракция  5-20 мм.

1.Номер отгруженной партии ________________________________

2.Количество щебня в партии _________________________________

3.Железнодорожная накладная № ____________________________

4.Зерновой состав _____соответствует __________требованиям ГОСТ 8267-93

	Полные остатки на ситах, %

	D
	0,5 (d + D)
	D
	1,25 D

	98,65
	49,62
	4,61
	0


5.Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %__ 14,0__

6.Содержание глины в комках, % по массе __________________________0____

7.Содержание пылевидных и глинистых частиц , %__________________0,71__

8.Марка щебня по дробимости при сжатии в цилиндре ______________1200___

9.Марка щебня по истираемости  _________________________________И-1___

10.Морозостойкость, циклов ____________________________________F-300__

11.Насыпная плотность, т/м _____________________________________1,43___

12.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов_319 Бк/кг_
13.Содержание зерен слабых пород, % _____________________________2,10__

По данным, установленным геологической разведкой:

14.Минералого-петрографический состав:

Калиевый полевой шпат (+альбит) -21-34%
 плагиоклазы– 23,40-45,70%
кварц-30-34%                                                                                                                        биотит 0-4,70%                                                                                                                                                            серицит (мусковит)-1,70 -4,80%                                                                                                                                                хлорит 0-0,40%                                                                                                                                                      рудные -0-1,30%                                                                                                                                                       15.Истинная плотность зерен т/м – 2,67
Лаборант Бокач Н.В.________________
