                              ООО “КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС”

185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 72

тел.: (8142) 77-28-49    тел.: 89212278332    факс: (8142) 76-67-25

От _______________№_________

ПАСПОРТ

На щебень из гранитов карьера “Леппясюрья”

 Фракция 25-60 мм.

1.Номер отгруженной партии __________________________________________

2.Количество щебня в партии __________________________________________

3.Железнодорожная накладная № ______________________________________

4.Зерновой состав ________соответствует _______требованиям ГОСТ 7392-02

	Полные остатки на ситах, %

	25 мм.
	40 мм.
	60 мм.
	70 мм.

	95,13
	55,94
	4,68
	0


5.Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %___ 14,02
6.Содержание глины в комках, % по массе ____________________________0
7.Содержание частиц менее 0,16 мм , %______________________________0,41
8.Марка щебня по сопротивлению удару _____________________________ У75
9.Марка щебня по истираемости  ____________________________________И-1
10.Морозостойкость, циклов ______________________________________F-300
11.Насыпная плотность, т/м _______________________________________1,42
12.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов _319 Бк/кг_

13.Содержание зерен слабых пород, % _____________________________2,10__

                      По данным, установленным геологической разведкой:

14.Минералого-петрографический состав:

калиевый полевой шпат (+ альбит) – 21-34 %

плагиоклазы – 23,40-45,70 %

кварц – 30-34 %

биотит – 0-4,7 %

серицит (мусковит) – 1,7-4,8 %

хлорит – 0-0,4 %

рудные – 0-1,3 %

15.Истинная плотность зерен т/м – 2,67 
[image: image1.png]



Зав. лаборатории Бокач Н.В.  

