[image: image1.jpg]y - 3 MPOMbLIIUNIEHHAA TPYNNA
M VIO | Eaenisen omancs | USIPC ) YPANCHELTE
=t

O6LLecTBO € OrpaHUYEHHOI OTBETCTBEHHOCTLIO «YPATICTELTEX»

BaHkoBCKMe pekBU3UTbI NPEANnpUATUS: r. Monesckoii: +7 (34350) 41-2-42
WMHH 6626022259 KM 662601001 OrPH 1116626000600 OKMO 91892010 B OAO «YpanTpaHcbaHk» r.EkatepuHbypr r. EkaTepuHbypr: +7 (343) 206-3-123
lOpuamnyeckuit agpec npeanpusitus: Poccusi, CBepanosckas obnactb, P/C 40702810800090000843 K/C 30101810200000000767

r. KameHck-Ypanbckuii: +7 (3439) 389-890

ropop Monesckol, ynuua Tpy6Hukos, 4.7 BWK 046551767 IHH 6608001305 Kl 662602001 WWW.URALZSM.RU | WWW.USPC.SU





Паспорт качества

на партию мраморного щебня из плотных горных пород для строительных работ

Наименование товара: Мраморный щебень фракции 20-40 мм
1. Цвет: белый с оттенком
2. Таблица № 1 Размеры фракции 

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	От
	До

	1
	Фракция
	мм
	20
	40


3. Таблица № 2 Химический состав.

	N
	Элемент
	%
	N
	Элемент
	%

	1
	Р 
	0,013
	9
	CaO 
	51,8

	2
	CaCO3 
	92,45
	10
	MgO 
	2,42

	3
	MgCO3 
	5,06
	11
	F 
	0,01

	4
	MgO 
	2,42
	12
	AS 
	0,0001

	5
	S 
	0,009
	13
	K2O 
	0,0001

	6
	SiO 
	1,5
	14
	NA2O 
	0,0001

	7
	Al2O3 
	0,001
	15
	Pa
	0,001

	8
	Fe2O3 
	0,15
	
	
	


4. Таблица № 3 Физико-механические свойства мрамора.
	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Показатели

	1
	Объемный вес 
	т/м3
	2.7

	2
	Коэффициент разрыхления
	
	1.62

	3
	Водопоглощение
	%
	0.12

	4
	Предел прочности при сжатии (Max)
	кгс/см2
	1120

	4.1
	В сухом состоянии
	-/-
	От 520 до 1000

	4.2
	После 25-кратного замораживания
	-/-
	От 450 до 750

	5
	Коэффициент размягчения 
	
	0.88

	6
	Истираемость
	г/см2
	0.20


5. Удельная активность естественных радионуклидов: Предоставленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствует требованиям 1 класса по СП 2.6.1.758-99 п.5.3.4.
6. Насыпная плотность: без уплотнения 1,36 г/см3

7. Искро и пожаробезопасность: Является наполнителем для искробезопасного бетона. Полы с мраморным щебнем являются пожаробезопасными и огнестойкими. Мраморный щебень относятся по ДИН 4102 к негорючим строительным материалам класса А1, и к группе В1 (ГОСТ 30402-96) по воспламеняемости материала.

Технический директор ООО «УралСпецтех»                                            Васильев А.В.







