ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Юг-Неруд»
______________________________________________________________________________
Юридический адрес: 346397, Ростовская область, Красносулинский район,х.Обухов-4.

Фактический адрес: 346397, Ростовская область, Красносулинский р-н, х.Обухов-4.

ИНН 6150072870,  КПП 614801001,  ОГРН  1136183001096,
Р/с 40702810900070000426  Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЮЖНЫЙ",
К/с 30101810500000000781  БИК  040349781
____________________________e-mail: yug

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
-

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
nerud

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
@

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
yandex

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
.

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
ru_________________________                                         
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №_______   от   «___» ______________ 20___г.
Щебень из горных пород для строительных работ фракции 5-10мм  

Предприятие-изготовитель: ОАО «Юг-Неруд»
Наименование потребителя и его адрес: _________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________________

Карьер: Шерловское месторождение

Накладная:________________________от   _____________20___г

Вагон:______________________________________________________________________________

Партия №               Количество: ______________т.

	№ п/п
	Наименование показателей
	Требования по ГОСТ
	Результаты испытаний


	1
	Зерновой состав:( ГОСТ 8267-93)

Полные остатки на ситах, по массе
d 

0,5 (d+D)
D
1,25D
	от 90 до 100

от 30 до 60

до 10

до 0,5
	55,8

73,2

7,1

0

	2
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 
	Не более 2
	0,8

	3
	Содержание глины в комках, %
	Не более 0,25
	0

	4
	Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловатой форм, % 
	Св.10 до 15
	11,6



	5
	Дробимость, % и марка по дробимости, М
	Св.12 до 16
	12,8

М 1200

	6
	Истераемость, % и марка по истираемости, И 
	Не более 25
	22,4

И1

	7
	Морозостойкость
	Потери массы щебня после 15 циклов насыщения в растворе сернокислого натрия – высушивания: - не более 5% для марки F300
	F300

	8
	Содержание зерен слабых пород, %
	Не более 5
	1,3

	9
	Насыпная плотность, тн/м3
	Не нормируется
	1,36


Заключение: Партия щебня фракции 5-10 мм, по результатам испытаний, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93
Генеральный директор ______________________А.А.Сулименко
М.П.
