ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Юг-Неруд»
______________________________________________________________________________
Юридический адрес: 346397, Ростовская область, Красносулинский район,х.Обухов-4.

Фактический адрес:346397, Ростовская область, Красносулинский р-н, х.Обухов-4.

ИНН 6150072870,  КПП 614801001,  ОГРН  1136183001096,

Р/с   40702810407210002739  Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЮЖНЫЙ"

К/с  30101810700000000968  БИК  046015968
____________________________e-mail: yug

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
-

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
nerud

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
@

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
yandex

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
.

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
ru_________________________                                         
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 
Щебень из горных пород для строительных работ фракции 5-20мм (1 группа)

Предприятие-изготовитель: ОАО «Юг-Неруд»
Наименование потребителя:

Карьер: Шерловское месторождение

Дата выработки:_________________

Номер партии:             от                           Количество: _______т.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Показатели физико-механических свойств

	
	
	Требование

 по ГОСТ 8267-93
	Результаты испытаний

	1
	Зерновой состав:( ГОСТ 8267-93)

Полные остатки на ситах, по массе

	d – от 90 до 100

0,5 (d+D) – от 30 до 60
D – до 10

1,25D – до 0,5

	№2,5 - 0

№5 – 96,8

№10 – 60,0

№20 – 8,4



	2
	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе
	Не более 2
	0,7

	3
	Содержание глины в комках, %по массе
	Не более 0,25
	0

	4
	Содержание зерен пластичной и игловатой формы, % по массе
	Не более 50
	6

	5
	Марка по дробимости камня, в водонасыщенном состоянии (потери массы при испытании), %
	Потери массы щебня в сухом состоянии – не более 35%. Марка по дробимости – не ниже 200
	М 1200

9,1

	6
	Прочность по истираемости в полочном барабане, %
	Потери массы щебня в сухом состоянии – не более 25% - марка по истираемости И1
	12,8

Соответствует 

марки И1

	7
	Марка по морозостойкости ускоренный метод-циклы

потери массы после испытаний, %
	Потери массы щебня после 15 циклов насыщения в растворе сернокислого натрия – высушивания: - не более 5% для марки F300
	5,0

Соответствует
Марке F300

	8
	Физические свойства
	
	

	
	Средняя плотность, г/см3
	Не нормируется
	2,65

	
	Водопоглащение по массе, % 
	Не нормируется
	1,4

	
	Насыпная плотность, кг/м3
	Не нормируется
	1357

	
	Пустотность, %
	Не нормируется
	48,8


Заключение: Партия щебня фракции 5-20 мм, по результатам испытаний соответствует требованиям ГОСТ 8267-93
Генеральный директор ___________________А.А.Сулименко
М.П.
