ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Юг-Неруд»
______________________________________________________________________________
Юридический адрес: 346397, Ростовская область, Красносулинский район,х.Обухов-4.

Фактический адрес: 346397, Ростовская область, Красносулинский р-н, х.Обухов-4.

ИНН 6150072870,  КПП 614801001,  ОГРН  1136183001096,
Р/с 40702810900070000426  Ф-л Банка ГПБ (АО) в г.Краснодаре г.Краснодар,
К/с 30101810500000000781  БИК  040349781
____________________________e-mail: yug

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
-

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
nerud

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
@

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
yandex

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
.

 HYPERLINK "mailto:yug-nerud@yandex.ru" \n _top
ru_________________________                                         
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №_______ от «___»  ________201__г.
Щебень из горных пород для строительных работ фракции 25-60мм 

Предприятие-изготовитель: ОАО «Юг-Неруд»
Наименование потребителя:

Карьер: Шерловское месторождение

Дата выработки:_________________

Номер партии:             от                           Количество: _______т.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Показатели физико-механических свойств

	
	
	Результаты испытаний

	1
	Зерновой состав:( ГОСТ 8267-93)
Полные остатки на ситах, по массе                       25мм

40мм

60мм
70мм

	96,8

71,4

4,2

0



	2
	Содержание зерен слабых пород, % 
	3,1

	3
	Содержание глины в комках, %по массе
	0

	4
	Содержание зерен пластичной и игловатой формы, % по массе
	18,1



	5
	Марка щебня по прочности
	М 1200



	6
	Прочность по истираемости в полочном барабане, %
	И1

	7
	Марка по морозостойкости
	F300

	8
	Насыпная плотность, т/м3
	1,27


Заключение: Партия щебня фракции 25-60 мм, по результатам испытаний, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93
Генеральный директор ______________________А.А.Сулименко
М.П.
